Инструкция по применению «Каменьсхват К-136/82».

Принцип действия. 

Вяжущее средство равномерно наносится на поверхность. Оно обволакивает камни, не заполняет пространство между ними и затекает под них. В местах контакта камней образуются точки сопряжения, которые затвердевают в течение 6–24 часов. Клеящий состав распределяется по поверхности фракций и в месте контакта образует долговременную эластичную связь. Связывающее действие достигается вследствие вязкости. Образуется более плотное соединение, которое может поглощать дополнительную нагрузку. Возникающее соединение прочно, эластично и химически стабильно (пластик). Никаких опасений по поводу экологической безопасности или сложности с переработкой материала не существует (санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.ра.02.585.п.001296 12.09 от 14.12.2009 г.). 

Условия проведения работ.

Заливку необходимо проводить при температуре воздуха выше +5°С в сухую погоду (влажность не превышает 80%), так же необходимо предусмотреть стабильное состояние сухой погоды в течение 1-х суток после мероприятия по заливке. 

Способ применения. 

Подготовленная для укрепления поверхность проливается ручным способом. Возможно предварительное перемешивание материала (в декоративных целях, например с каменной крошкой). После нанесения на поверхность полимеризуется на воздухе в результате химического взаимодействия. Связывает поверхностный слой, создает прочное покрытие, при этом сохраняя рельеф и пористую структуру.

Для проведения работ необходима садовая лейка с насадкой, перчатки.

Расход материала. 

Рабочий расход материала при глубине заливки 6-8 см - 1кг/кв.метр.

Работать при температуре не ниже +5oС 

Порядок проведения работ с «Каменьсхват К-136/82».

1. Для работы перелить материал в лейку. Чтобы обеспечить равномерность заливки, конфигурация лейки при работе должна допускать расположение плоскости рассеивателя паралельно земле. Диаметр отверстий рассеивателя увеличить до 4-5 мм. 

2. Равномерно пролить содержимое канистры на сухую подготовленную поверхность.

3. Плотно закрыть крышку канистры для хранения остатков материала. 

4. Подпрессовать пролитую поверхность (лопата, почвенный выравниватель, шпатель).

Практические рекомендации по работе с «Каменьсхват К-136/82».

Расход материала зависит от глубины, на которую должно произойти склеивание камня (ориентировочно: от 2 кг/кв.метр для глубины 20 см и от 4 кг/кв.метр для глубины 40 см). 

Камень на всю глубину проливки желательно должен быть сухим во избежание вспенивания материала. 

Очень важна температура вяжущего средства. Лучший диапазон температур переработки 20–30oС. Чем выше температура, тем меньше вязкость материала и тем лучше он распределяется между камнями и проникает в глубину. Для этого материал можно слегка прогреть (т.e. заранее поставить в теплое место). 

Щебень на рабочей площадке должен иметь минимальную температуру +5oС. Допустимо небольшое понижение температуры ночью (но не до замораживания). 

Вяжущее средство не оставлять в открытом виде, иначе материал прореагирует с влагой воздуха с образованием твердой пленки на поверхности (пленка не годится для дальнейшей переработки, ее надо удалять).

На следующий день после переработки можно уже ходит по камням, но полной готовности к принятию нагрузок поверхность достигнет через 3 дня. 

Условия хранения. 

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже 0°С. Ниже 0°С материал безвозвратно кристаллизируется с потерей жидких свойств. 

Расход и стоимость материалов при создании покрытия (дорожки).

	Вид наполнителя
	Толщина покрытия 

[см]
	Площадь покрытия

[м]
	Расход камня 

[кг]
	Расход «КАМЕНЬСХВАТ» 

[л]
	Стоимость* покрытия с использованием «К-136/82» [руб.]


	Кварцевый песок
	1
	1
	25
	1,0
	525

	
	
	
	
	
	

	[image: image1.png]



	2
	1
	50
	2,0
	1050

	
	
	
	
	
	


	Гранитная крошка
	1
	1
	25
	1,0
	665

	
	
	
	
	
	

	[image: image2.png]



	2
	1
	50
	2,0
	1330

	
	
	
	
	
	


	Щебень фракция 20-40 мм
	5
	1
	50
	1,5
	725

	
	
	
	
	
	

	[image: image3.png]



	10
	1
	100
	3
	1450

	
	
	
	
	
	




* цены указаны без учета доставки и стоимости работ.

Порядок проведения работ.

[image: image4.jpg]& 4-5 um

~

[nsi paboTbl MCNoNb3oBaTh Neiky,
MNOCKOCTb paccenBatens KOTOpoil Npu 3anueke
[0MKHa PacnonoraTbesi NapasnensHo 3emne.

PaBHOMEpHO NponnTL Matepuan
Ha CyXyt0 NOATOTOBNEHHYIO NOBEPXHOCT.

TMNOTHO 3aKpPbIBaTb KPbILLKY KAHUCTPbI
[INS XpaHeHWsi OCTaTKOB MaTepuana.

MoanpeccoBbIBaTL MPONUTYHO NOBEPXHOCTH
(nonata, NoYBEHHbIN BbIpaBHUBATENb,
winarenb).





© «Полимерные материалы»


