Инструкция по применению «Каменьсхват К-136/82».

Принцип действия.

Полиуретановый клей равномерно наносится на поверхность. Он обволакивает камни, не заполняя пространство между ними, и затекает под них. В местах контакта камней образуются точки склеивания, которые затвердевают в течение 6–24 часов. Клеящий состав распределяется по поверхности фракции и в месте контакта образует долговременную эластичную связь. Образуется плотное соединение, которое может поглощать дополнительную нагрузку. Соединение прочно, эластично и химически стабильно (пластик). Материал экологически безопасен и сложности с переработкой материала не существует (санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.ра.02.585.п.001296 12.09 от 14.12.2009 г.).

Условия проведения работ.

Заливку необходимо проводить при температуре воздуха выше +5°С в сухую погоду (влажность не превышает 80%), так же необходимо предусмотреть стабильное состояние сухой погоды в течение 1-х суток после мероприятия по заливке.

Способ применения.

Подготовленная для укрепления поверхность проливается ручным  способом. Возможно предварительное перемешивание материала (в декоративных целях, например с каменной крошкой). После нанесения на поверхность полимеризуется  в результате химического взаимодействия с влагой, содержащейся в воздухе. Связывает поверхностный слой, создает прочное покрытие, при этом сохраняя рельеф и пористую структуру.

Для проведения работ необходима садовая лейка с насадкой (диаметр отверстий насадки  увеличить до 4-5 мм), перчатки.

Расход материала.

Рабочий расход материала при глубине заливки 5-6 см – 1литр/кв.метр.

Работать при температуре не ниже +5oС

Порядок проведения работ с «Каменьсхват К-136/82».

1. Для работы перелить материал в лейку. Чтобы обеспечить равномерность заливки, конфигурация лейки при работе должна допускать расположение плоскости насадки параллельно земле. Диаметр отверстий насадки садовой лейки увеличить до 4-5 мм.

2. Равномерно пролить содержимое канистры на сухую подготовленную поверхность.

3. Плотно закрыть крышку канистры для хранения остатков материала.

4. Утрамбовать обработанную поверхность (лопата, почвенный выравниватель, шпатель).

Практические рекомендации по работе с «Каменьсхват К-136/82».

Расход материала зависит от глубины, на которую должно произойти склеивание камня и от фракции используемого материала.

Камень на всю глубину проливки должен быть сухим во избежание вспенивания материала.

Очень важна температура клея. Лучший диапазон температур работы с клеем 20–30oС. Чем выше температура, тем меньше вязкость материала и тем лучше он распределяется между камнями и проникает в глубину. Для этого материал можно слегка прогреть (заранее поставить в теплое место или опустить  канистру с клеем в горячую воду).

Щебень на рабочей площадке должен иметь минимальную температуру +5oС. Допустимо небольшое понижение температуры ночью (но не до замораживания).

Вяжущее средство не оставлять в открытом виде, иначе материал прореагирует с влагой воздуха с образованием твердой пленки на поверхности (пленка не годится для дальнейшей переработки, ее надо удалять).

На следующий день после проливки можно уже ходить по камням, но полной готовности к принятию нагрузок поверхность достигнет через 3 дня.

|  | Обязательные условия при работе с материалом: - сухой наполнитель; - сухой инструмент; - сухая погода; - сухая площадка (место использования). При несоблюдении данных условий возможно вспенивание материала и снижение прочностных свойств. |
| --- | --- |

Условия хранения.

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже 0°С.

Порядок проведения работ.